Слайд 1 (Тема)

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ШЛАМІВ ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА РОЗРОБКА МЕТОДУ УТИЛІЗАЦІЇ ЇХ

У ВИРОБНИЦТВІ СКЛОПОДІБНИХ ВИРОБІВ

Слайд 2 (Актуальність теми)

Проблема накопичення і утилізації промислових відходів виникає і потребує свого вирішення в кожній цивілізованій країні. Не являється виключенням і Україна.

Промислові відходи в залежності від їх впливу на грунт, підземні води, атмосферу та здоров’я людини поділяють на чотири класи токсичності. Найтоксичнішими є відходи, які містять важкі метали. Переважно це відходи металургії, хімічної промисловості і гальванічних виробництв.

В Україні на сьогоднішній день не подолали розрив між прогресуючим накопиченням токсичних відходів і заходами їх утилізації. Лише десята частина відходів виробництв використовується як вторинні матеріальні ресурси, а решта потрапляє в шламонакопичувачі. Захоронення цих відходів у шламонакопичувачах вимагає значних капітальних витрат, при цьому не зникає загроза забруднення навколишнього середовища поруч з цим безповоротно втрачаються цінні компоненти.

Саме тому робота присвячена розробці методу утилізації відходів гальванічних виробництв у виробництві склоподібних виробів є актуальною на сьогоднішній день.

Слайд 3 (Мета роботи)

Метою моєї роботи було визначити склад шламів гальванічних виробництв та розробити метод їх утилізації у  виробництві склоподібних виробів.

Слайд 4 (Завдання дослідження)

Для досягнення мети поставлені завдання:

- розглянути основні методи очистки стічних вод гальванічних виробництв забруднених важкими металами;

- визначити склад шламів гальванічних виробництв Черкаських заводів;

- розробити метод їх утилізації у виробництві склоподібних виробів.

Слайд 5 (Гальванічні виробництва)

Розрізняють таки види гальванічних виробництв: гальваностегія і гальванопластика.

Гальваностегія – це нанесення захисного, або декоративного покриття на металічні або неметалічні основи.

Гальванопластика – це виготовлення точних металічних копій шляхом електроосадження металів.

Ці процеси відрізняються між собою методами підготовки поверхонь перед осадженням на них металу. У гальваностегії поверхню готується так, щоб покриття міцно трималося на ній. У гальванопластиці, навпаки, покриття повинне легко відділятися.

Так як для покриттів використовують метали і сплави то стічні води, шлами і відходи гальванічних виробництв містять важкі метали які створюють небезпеку для всього живого. Виникає необхідність розробки ефективних методів їх знешкодження і утилізації.

Слайд 6 (Реагентний метод)

Одним із методів очистки стічних вод є реагентний метод.

Згідно діючим нормативним документам, скид стічних вод у міську каналізацію або у відкриті водойми допустимий лише у випадках, коли її водневий показник знаходиться в межах від 6,5 до  8,5 (менший показник вказує на кисле середовище, більший -  на лужне, що вимагає нейтралізації).

Для нейтралізації використовують лужні реагенти, або мінеральні кислоти.

Реакція нейтралізації йде за схемою:   Н+ + ОН- (Н2О

Але через високу концентрацію у стоках йонів важких металів, нейтралізація   у   чистому   вигляді   майже   не   зустрічається,   вона  супроводжується осадженням металів у вигляді гідроксидів. Утворення останніх йде за схемами:

Ме2+ + 20Н-  (Ме(ОН)2

Ме3+ + ЗОН- (  Ме(ОН)3

Таким чином, при нейтралізації кислих стічних вод  луги витрачаються не лише на підвищення рН, але й на утворення гідроксидів важких металів.

В шламових відходах гальванічних виробництв при очищенні стічних вод утворюється суміш гідрооксидів важких металів отже постає завдання утилізації цих  металів.

Слайд 7 (Електрохімічні методи)

Для видалення важких металів із стічних вод використовують ще електрохімічні методи. До них належить метод електрокоагуляції. Цей метод використовують для очищення вод від сполук Gr6+.

Суть методу полягає в тому, що  при протіканні постійного електричного струму через хромовмісний розчин гальваношламу , анод розчиняється з виділенням іонів Fe2+,  які з одного боку є ефективними відновниками для іонів Gr6+, а з іншого – коагулянтами:

Cr2O72- + 6Fe2+  —> 6Fe2+ + 2Cr3+

На катоді виділяється водень, це вилужнює розчин і створюються умови для утворення  нерозчинних гідроксидів. Розташовані в розчині іони Fe3+, Fe2+, Cr3+ гидратируют з утворенням Fe(OH)3 ,Fe(OH)2 ,Cr(OH)3.

Слайд 8 (Метод переробки суспензії)

Його суть полягає в тому, що суспензію яка містить до 80% води та 20% шламу розділяють на стічну воду і твердий залишок. Відділення води здійснюють  методом випаровування, або сушіння. Цей метод потребує значних затрат енергії і часу. Отриманий сухий шлам утилізують у виробництві неорганічних пігментів та каталізаторів.

Я пропоную утилізацію цих шламів у виробництві скла.

Слайд 9 (Технологія виготовлення скла)

Технологія виготовлення скла всім відома. Вихідний матеріал пісок (SiO2), соду (Na2CO3) і вапняк (CaCO3) сплавляють  в спеціальних печах, а потім розплавлену скляну масу охолоджують і вона застиває не кристалізуючись. Загальною хімічною формулою скла є: Na2O • CaO • 6SiO2.

Для забарвлення скла використовують сполуки металів різних кольорів. Я пропоную ці сполуки металів брати із шламів які є відходами гальванічних виробництв. Використання цих вторинних матеріальних ресурсів зменшить матеріальні витрати, разом з цим зникає загроза забруднення навколишнього середовища.

Слайд 10 (Склад шламів гальванічних виробництв)

Якщо скло виготовляється із склобою, то обов’язковою умовою є контроль складу шихти і складу шламу.

Визначити склад шихти і шламу можна використовуючи  хімічний і масспектричний методи аналізу.

Визначивши склад шламів гальванічних виробництв м. Черкас (який наведений в табл.2.3) ми бачимо найбільший вміст заліза і хрому.

Слайд 11 (Методика обробки шламу)

В фарфорову чашку кладуть шлам, що містить хром, залізо, мідь, цинк, нікель і сушать в сушильній шафі рис. 2.1, яка знаходиться під витяжною шафою.

Виймають фарфорову чашку із шламом із сушильної шафи і охолоджують в ексикаторі рис. 2.1. При охолодженні шлам не набирає вологи і не реагує з вуглекислим газом повітря.

Після охолодження вміст фарфорової чашки переносять на третю стадію – стадію дозування рис.2.1. Дозування здійснюють сульфатною кислотою до розчинення шламу. Після розчинення розчин переливають в іншу чашку, а на дні залишається осад силіцій оксиду який викидаємо. Отриманий розчин обробляю амоній гідроксидом, при цьому в осад переходять гідроксиди важких металів. Осад відфільтровуємо на скляному пористому фільтрі Шотта.  Отримали осад і фільтрат.

Осад складається із хром (ІІІ) і ферум (ІІІ) гідроксидів. Він промивається, сушиться в муфельній печі рис.2.1, при необхідності обробляється розчином пероксиду водню і відправляється на утилізацію: на виробництво скла.

Слайд 12 (Утилізація заліза і хрому)

Береться бій листового скла, розмелюється на фарфоровому млині до тонкого дисперсного пилу. Якщо скло брудне, його додатково миють і сушать. Потім роблять наважку із скла і додають до неї певну кількість залізохромового шламу, ретельно перемішують скляною лопаткою і всю цю масу переносять в керамічний тигель.

Тигель відправляють в піч де нагрівають до 1100 – 1200*С. Відбувається спікання елементів шихти з отриманням кольорового скла. З якого можна виробляти красиві вироби. Якщо розплав із маленького тигля вилити без перемішування в розплавлене скло, що знаходиться в іншому великому тиглі, то отримаємо скло з розводами.

Слайд 15 (Результати дослідження)

Після проведення аналізу води, що знаходилась в посудині разом з виробленим склом результат показав абсолютну відсутність заліза і хрому в воді. Це свідчить про повну утилізацію залізохромових сплавів.

При необхідності отримати розводи не лише  світло-зелені і зелені, а і інші кольори, необхідно вносити додатково в залізохромовий порошок (червоного кольору) такі метали як, рубідій, цезій, мідь.

Після технологічної обробки спікання, елементи, що знаходяться в шламі гальванічних виробництв, повністю зв’язані і не забруднюють навколишнє середовище.

Слайд 16 (Висновки)

- Виконавши аналіз складу шламів гальванічних виробництв черкаських заводів хімічним та масспектрометричним методами на ЕМАЛ-2, а також проаналізувавши літературні дані, мною був обран  шлях їх утилізації.

- Шлам одержаний зі стічних вод, що містить залізо і хром без корекції може бути використаний після стадії сушки у виробництві скла та скляних виробів.

- Суспензії, одержані на основі шламів отриманих електрокоагуляційним та реагентним (із застосуванням лугів) методами, після розчинення та дробного осадження можуть бути використані для отримання кольорового скла, скляної та глазурованої плитки.

- Досліджуючи дозування шламів у шихту, з'ясувала, що
оптимальна кількість шламу становить приблизно 2 % по масі, решта
шихти - склобій. За таких умов досягнуто рівномірного та інтенсивного
забарвлення скла.

- Таким чином запропонована технологічна схема дає змогу ефективно утилізувати шлами будь-якого з гальванічних виробництв черкаських заводів.